# Rathcronan

Granard

Co. Longford

Ireland

Tel:      00353 43 6686155										              Fax:     00353 43 6686489					                                    		             	              Email: info@quinn-litepac.com

## Website:	 www.quinn-group.com

# Properties of Quinn Lite Pac Insulation Boards to EN 13163:2012

| Description and Characteristics | EPS 150 | EPS 200 | EPS 100 Pearl |
| --- | --- | --- | --- |
| Reaction to Fire Classification EN 13501-1:2007 | Class E | Class E | Class E |
| Nominal Density (kg/m3) | 25 kg/m3 | 30 kg/m3 | 20 kg/m3 |
| Thermal Conductivity Value, ( (W/(mK) at 10(C) / EN 12939 | ( 0.035 W/(mK) | ( 0.034 W/(mK) | ( 0.031 W/(mK) |
| Compressive Strength @ 10% Compression (kPa) / EN 826 Compressive Strength @ 1% Compression (kPa) | (150 kPa (70 kPa | ( 200 kPa ( 90 kPa | ( 100 kPa ( 45 kPa |
| Bending Strength (kPa) / EN 12089 | ( 200 kPa | ( 250 kPa | ( 150 kPa |
| Thickness (mm) / EN 823 (Class T1; EN 13163:2008) | ( 2mm | ( 2mm | ( 2mm |
| Length (mm) / EN 822 (Class L1; EN 13163:2008) | ( 3mm | ( 3mm | ( 3mm |
| Width (mm) / EN 822 (Class W1; EN 13163:2008) | ( 3mm | ( 3mm | ( 3mm |
| Squareness (mm) / EN 824 (Class S1; EN 13163:2008) | ( 5 /1000mm | ( 5 /1000mm | ( 5 /1000mm |
| Flatness (mm) / EN 825 (Class P3; EN 13163:2008) | 10mm | 10mm | 10mm |
| Dimensional stability Class DS (N) 5; EN 13163:2008 | ( 0.5% | ( 0.5% | ( 0.5% |